50钢锻件-机械性能-化学成分-50钢锻件百科

50钢       中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：50
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
为高强度中碳钢，冷变形塑性低、焊接性能、淬透性差，但无回火脆性，切削性能尚可。一般在正火或淬火、回火下使用，用于制造耐磨性要求高，动载荷及冲击作用不大的机械加工件和弹簧件，如锻造齿轮、拉杆、轧辊、轴、摩擦盘、农用掘土犁铧、重负荷心轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.47～0.55
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥630(64)
屈服强度 σs (MPa)：≥375(38)
伸长率 δ5 (％)：≥14
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥31(4)
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥39(4)
硬度 ：未热处理，≤241HB;退火钢，≤207HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,830℃;淬火,830℃;回火,600℃。
金相组织：珠光体+铁素体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。