20Mn锻件-机械性能-化学成分-20Mn锻件百科

20Mn                       中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：20Mn
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
高锰低碳渗透钢，性能与15Mn钢相似。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.24
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥450(46)
屈服强度 σs (MPa)：≥275(28)
伸长率 δ5 (％)：≥24
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：未热处理,≤197HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,910℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。