25MnTiBRE锻件-机械性能-化学成分-25MnTiBRE锻件百科

25MnTiBRE          中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：25MnTiBRE
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
属本质细晶粒钢。冷热加工性良好，锻造温度范围较宽，热塑性好。硬度适中，切削性能好。弯曲疲劳强度、耐磨性能、接触疲劳强度、静弯曲强度均高于含铬渗碳钢，缺口敏感性低，冲击韧性与含铬渗碳钢相当。主要用于制造拖拉机、汽车的传动齿轮。

●化学成份：
碳 C ：0.22～0.28
硅 Si：0.20～0.45
锰 Mn：1.30～1.60
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
钛 Ti：0.04～0.10
硼 B ：0.0005～0.0035
注：RE(加入量)0.05

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1375(140)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火860℃,油冷；回火200℃,水冷、空冷。
金相组织：回火马氏体。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。