19CN5锻件-机械性能-化学成分-19CN5锻件百科

19CN5                             中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：19CN5

●特性及适用范围：
是引进国外的 Cr-Ni系钢种，是传动件中重要表面硬化用钢。有较高的强度和韧性，较好的易切削加工性和锻、轧热加工性能，相对热变形较小，但焊接性和抗蚀性较差。用于拖拉机、汽车传动箱部分及配套件，制作高韧性、高强度、中等模数的齿轮及齿轮轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.16～0.21
硅 Si：≤0.35
锰 Mn：0.70～1.10
硫 S ：≤0.35
磷 P ：≤0.35
铬 Cr：0.80～1.20
镍 Ni：0.80～1.20
铜 Cu：≤0.20
钼 Mo：≤0.10

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1447
屈服强度 σs (MPa)：1003
伸长率 δ5 (％)：12
断面收缩率 ψ (％)：56
冲击韧性值 αku (J/cm2)：92
硬度 ：310HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：865～885℃油淬,150～180℃保温2h,空冷。
金相组织：较粗回火马氏体与极少量残余奥氏体。