Y15Pb钢锻件-机械性能-化学成分-Y15Pb锻件百科

Y15Pb            中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y15Pb
标准：GB/T 8731-1988

●化学成份：
碳 C ：0.10～0.18
硅 Si：≤0.15
锰 Mn：0.80～1.20
硫 S ：0.23～0.33
磷 P ：0.05～0.10
铅 Pb：0.15～0.35

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)390～540; (冷拉)钢材厚度或直径 8～20时:530～755; ＞20～30时:510～735; ＞30时:490～685
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥22;(冷轧)≥7.0
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥36
硬度 ：(热轧)≤170HB;(冷拉钢)152～217HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。